北京市地方标准

建筑结构长城杯工程质量评审标准

- （征求意见稿）

北京市工程建设质量管理协会

2012年8月

目    次

1总则

2基本规定

3施工项目管理评审标准

4工程资料管理评审标准

5推广应用新技术及技术创新评审标准

6节能及环保评审标准

7混凝土结构工程质量评审标准

7.1	模板工程质量评审标准

7.2	钢筋工程质量评审标准

7.3	混凝土工程质量评审标准

8钢结构工程质量评审标准

8.1	钢结构材料质量评审标准

8.2   钢结构件制作质量评审标准

8.3钢结构安装工程质量评审标准

9砌体结构工程质量评审标准

9.1	砌体工程材料质量评审标准

9.2	砌体砌筑工程材料质量评审樯标准

9.3	砌体工程质量评审标准

10预应力工程质量评审标准

10.1预应力钢材、锚夹具及其他材料质量评审标准

10.2 预应力组装、铺设安装与工序配合质量评审标准

10.3 预应力张拉、灌浆与封锚质量评审标准

11初评检查及评议评价

11.1	初评检查方法

11.2	初评检查程序

11.3	初评小组评议

11.4	分项工程的评价

11.5	结构长城杯工程综合评价

附录表1至附录表12

1   总   则

1.0.1  为了推动建筑结构工程施工质量和质量管理水平的提高，保证争创建筑结构长城杯活动持续健康发展，统一本市建筑结构长城杯工程质量评审标准和评价方法，规范评审工作行为，依据《北京市建筑长城杯工程评审管理办法》(以下简称《管理办法》)，制定本标准。

1.0.2  本标准适用于在本市行政区域内，对混凝土结构、钢结构和砌体结构工程，组织评审建筑结构长城杯工程金、银质质量奖项。

有特殊要求的工程和在外地施工的工程，建筑结构长城杯工程评审，可参照本标准执行。

1.0.3  建筑结构长城杯的评选工作，除应符合本标准外，尚应符合国家和北京市有关法规和现行有关标准的规定。

2   基本规定

2.0.1  申报参评的建筑结构工程，应符合《管理办法》规定的评审范围和申报条件。

2.0.2  建筑结构长城杯工程，应是以符合国家和北京市有关技术规范、规程、标准为基本条件，应是没有违反国家建筑工程强制性条文的工程，应是符合设计文件要求的工程。

2.0.3  建筑结构长城杯工程，是评选出的结构精品工程，应按照设计要求保证地基基础和主体结构安全、可靠、耐久、内坚外美，确保建筑工程的合理使用寿命。

2.0.4  评审建筑结构长城杯工程，应是以施工单位自检合格为前提。施工单位应采取科学合理的项目管理，严格过程控制，实现一次成优。

2.0.5  建筑结构长城杯工程应是建设单位满意的工程，应是监理单位（或建设管理单位）认可的工程。

2.0.6  在争创建筑结构长城杯工程的过程中，施工单位应积极推广应用新技术和技术创新。

2.0.7  在争创建筑结构长城杯工程的过程中，施工单位应积极推进节能和环保。

2.0.8  评审建筑结构长城杯工程的结构类别和范围如下：

1、混凝土结构工程，应包括现浇钢筋混凝土结构、预制装配混凝土结构及其附属的钢结构、砌体结构工程；

2、钢结构工程，应包括钢结构构件制作、钢结构安装，防腐、防火涂装工程和钢结构工程附属的其他专业结构工程；

3、砌体结构工程，应包括混凝土小型空心砌块砌体结构、多孔砖砌体结构、混凝土结构和其它具备评审条件的新型建筑结构体系；

4、评审范围还应包括上述结构中的预应力工程及附属的地下结构防水、回填土、围护结构、隔墙、填充墙砌体工程，外墙外保温现浇混凝土模板内置保温板，预埋水电管线及其他与结构工程相关的分部、分项工程；

2.0.9  本标准未纳入的新型建筑结构体系，经国家、市主管部门组织技术鉴定，且有技术规程和质量标准者，可由建筑长城杯评审办公室酌情安排初评检查，最终由评审委员会决定评审。

3 施工项目管理评审标准

3.0.1  施工项目管理科学规范，质量保证体系健全，岗位职责明确、过程控制措施落实到位；运用现代化管理方法和信息技术，实行目标管理，符合建设程序，规章制度健全，资源配置合理，管理手段先进。

评审施工项目管理，主要抽查项目的组织机构及其编制的管理文件对于实现项目质量目标的控制作用，结合施工现场及实体工程质量，对施工项目管理工作质量的水平和有效性做出评价。

3.0.2  项目的组织机构、人员素质应与项目的规模、技术复杂程度和结构的专业特点相适应，岗位职责明确，项目技术和质量人员的配备符合北京市的有关规定。

3.0.3  施工组织设计应有指导性。施工组织设计的编制程序、内容和编制依据，应参照国家标准《建筑工程施工组织设计规范》（GBT50--）和北京市标准《建筑工程施工组织管理规程》(DB11/T363)的有关规定执行。其中，直接涉及结构工程的内容应符合工程实际，应紧密结合工程性质、规模、特点和施工条件进行编制。其编制依据、工程概况、施工部署、施工准备、主要施工方法、主要管理措施、施工总平面图等内容应具有针对性。

3.0.4  施工方案应有针对性。施工方案应符合施工组织设计、规范、标准和设计要求。分部及重要分项工程、关键施工工序、季节性施工等，应有施工方案或技术措施。施工方案中项目任务、施工部署、施工组织、施工方法、工艺流程和材料、质量等具体内容，应符合工程实际，针对性强。

3.0.5  技术交底应具有可操作性。技术交底应是施工组织设计和施工方案的具体化。并应按项目施工阶段进行前期交底或过程交底。技术交底应包括设计交底、施工组织设计交底、施工技术方案交底、分部分项工程施工技术交底等。

初评检查应重点检查主体结构分项工程、地基基础工程，防水工程、模板、钢筋、混凝土工程、相关的预应力工程、预制装配、砌体、钢结构工程，回填土工程和结构中预留孔洞及预埋管线等隐蔽工程的技术交底。

3.0.6  项目的施工组织设计、施工方案，应按规定的程序进行审批，审批手续齐全。在实施过程中有调整变更时，应办理变更审批手续，确保制定与实施的严肃性和文件资料真实、齐全。

3.0.7  施工项目管理，应管理手段先进，做到施工管理有程序，施工组织有秩序，工艺操作有规程，现场料具堆放整齐，标识清晰，场容整洁，文明施工。

3.0.8  混凝土结构所属的预应力结构、预制装配结构、钢结构或砌体结构等，应结合其专业结构特点和设计要求，初评组可按实际需要相应补充调整本节各条施工项目管理工作质量评审标准的具体内容。

3.0.9  涉及安全的专项方案应按有关规定进行论证。技术性较复杂、技术难度大的施工方案，应酌情进行论证。

3.0.10 项目应编制创优计划，创优计划的编制方法应符合《质量管理和质量保证体系》（GB/T19000）的要求。

3.0.11  项目应积极开展QC小组活动，进行PDCA循环，不断提高工程质量。

3.0.12  工程项目管理的评价可按附录表1进行。

4  工程资料管理评审标准

4.0.1  施工资料应符合《建筑工程资料管理规程》(DBJ01-51)和《建设工程文件归档整理规范》(GB/T50328)及专业规范、标准的有关规定。

评审结构工程施工资料，主要依据本标准第3章施工项目管理有关条款，与结构工程实物质量相结合，抽查评价结构施工资料及其管理工作质量。资料评价不合格，对结构工程质量的评价具有否决作用。

抽查的重点是从施工准备到抽查时的施工进度部位，已发生并应有的文件、记录资料，主要包括施工管理资料、施工技术资料、施工物资资料，施工记录、测量记录、试验记录，施工验收和质量评定资料等。

4.0.2  施工资料应按照结构工程的分部、分项工程施工进度，随发生、随整理，做到分类整理、按序排列、目录清晰、层次清楚、内容齐全、管理有序。

4.0.3  施工资料应内容准确、数据可靠、审签手续齐备。原始记录、检验资料填写内容具体、简明扼要、结论清楚有据。对问题有处理结论，资料中不留有疑问或有争议的问题。

4.0.4  资料管理，应按部门职责分工整理，并设专人负责统一收集汇总。资料的格式、内容、书写，应符合有关管理规定。

4.0.5  资料必须真实可靠，不得弄虚作假，不得用其它资料的复印件顶替或撤换，不得因回避问题不填写或随意涂改，他人未受委托不得代替审签。

4.0.6  工程资料的评价可按附录表2进行。

5  推广应用新技术和技术创新评审标准

5.0.1  项目应根据工程的特点、难点和技术复杂程度，积极推广应用建设部颁布的建筑业十项新技术、北京市颁布的建筑新技术和其它新材料、新设备、新工艺、新技术，积极开展技术创新活动。

5.0.2  项目应实事求是地编制推广应用新技术和技术创新计划并积极落实。

5.0.3  对于技术难度大、技术复杂并有争创更高奖项目标要求的工程，应积极组织申报省（部）级及以上科技示范工程；积极争创省（部）级及以上科技进步奖；或积极争取获得省（部）级及以上工法或发明专利、实用新型专利。

6  节能及环保评审标准

6.0.1  施工项目在施工过程中应坚持“四节一环保”，积极推进节地、节能、节材、节水和环境保护工作的开展。

6.0.2  项目应根据工程的特点、难点和技术复杂程度，实事求是地编制“四节一环保”的工作计划并积极落实。

6.0.3  施工项目应积极贯彻北京市《绿色施工管理规程》(DB11/513)和国家有关标准的规定，认真做好扬尘污染控制、有害气体排放控制、水土污染控制、噪声污染控制、光污染控制、施工固体废弃物控制、环境影响控制等工作。对于有条件并有争创更高奖项目标要求的工程，应积极组织申报区县级及以上文明工地或绿色施工奖励。

6.0.4  评审建筑节能工程的材料质量和施工质量应符合《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411)及相关规范、标准的规定。

1、与主体结构同时施工的墙体节能工程项目应与主体结构一同检查初评。

3、用于墙体节能工程使用的保温隔热材料产品，其品种、规格、厚度、物理性能指标及防火应符合设计要求。

4、墙体节能保温材料产品的安装位置，固定、接缝、热桥、断桥、加强网及墙体缺陷处理，均应符合设计要求和规范标准的规定。

5、保温砌块砌筑的墙体应采用具有保温功能的砂浆砌筑。砌筑砂浆的强度等级应符合设计要求。砌筑的水平缝饱满度不低于90%，竖直缝饱满度不低于80%。

6.0.5  结构工程所用的材料、构配件质量及其挥发性有机化合物(VOC、TVOC)的含量、释放量，应符合国家现行有关标准的规定。混凝土外加剂应符合《混凝土外加剂应用技术规范》(GB50119)和《混凝土外加剂中释放氨限量》(GB18588)，每方混凝土内外加剂带入的碱含量≤1Kg。

7   混凝土结构工程质量评审标准

7.1  模板工程质量评审标准

7.1.1  评审模板工程，应主要抽查模板设计、模板制作、模板安装、模板拆除操作质量及其拆模后混凝土结构质量所反映的效            果。

应依据施工方案、设计要求和《混凝土结构工程施工质量验收规

范》，按照本标准综合评价模板工程质量。

    - 模板及其支架应根据工程结构形式、荷载大小、地基土类别、

施工设备和材料供应等条件进行设计。

1、模板及其支架应具有足够的承载能力、刚度、强度和稳定性。

2、模板的设计、选材和制作量，应力求资金投入合理，兼顾后

续工程适用性。模板的规格尺寸宜多标准型、少异型，多通用，多周转次数。

3、拼装型大钢模板、组合型小钢模板、滑升模板、模壳等，应符合相关技术规范、规程的要求。

4、对于高大模板支撑系统，依据国家和市有关规定，应有专家论证审查书。

7.1.3  模板制作，应保证规格尺寸准确，棱、角平直光洁，面层平整，拼缝严密。

1、采用封闭型模板宜设置排气孔；

2、采用清水饰面混凝土的模板，其板面拼缝痕迹和棱角应不损坏或不影响清水饰面效果；

3、采用毛面混凝土模板，其镶贴的内衬模(网格布、铅丝网)或毛面涂层应与模板内侧面固定牢靠，既便于脱模拆除，又防止振捣滑落。

4、钢模板及其支架、零部件应有防锈蚀措施。

5、新制作的模板应进行检查验收和试组装，并按规格类型编号标识。

7.1.4  模板安装，应依据施工方案，确保模板的刚度、强度、稳定性、位置线、轴线、标高、垂直度、结构构件尺寸、门、窗、孔洞位置等符合模板设计要求。

1、跨度等于或大于4m的梁板模板应按设计要求起拱，当设计无要求时，起拱高度宜为跨度的1/1000至3/1000。起拱线要顺直，不得有折线。住宅楼的顶板模板应在中间起拱，顶板四周不起拱。

2、模板的竖向支架、支柱底部支承在土层地基时，基土必须坚实，并铺设通长垫板；雨期施工应有排水和防基土沉陷措施；冬期施工有防基土冻涨或融陷措施；底部支承在下层楼板顶面或混凝土面时，垫板尺寸厚宽可用50mmx100mm木方，长度可用短木，但必须满足卸荷。

3、层间高度大于5m时，宜采用多层支架支模或桁架支模。上下层支架间应铺设垫板，上下层支架的立柱应垂直在同一中心线上。拉杆、支撑应牢固稳定，垫板应平整。

4、模板安装时，拼缝应严密平整，不漏浆、不错台。木模板的板缝应采取硬拼，不应贴胶条。

5、地下室导墙、电梯和楼梯上下层间、外墙上下层间等接槎处的模板，应做到平整、垂直、严密、牢固，不跑模、不涨模、不变形。

6、梁柱节点、主次梁节点、板墙与顶板交角和楼梯、阳台、檐口、腰线、滴水槽等模板，应确保尺寸准确，棱角顺直，接缝平整。

7、结构工程后浇带或施工缝模板安装的位置，留置形式应符合规范和设计要求，并应安装牢固，确保留茬截面齐整和钢筋位置准确。

后浇带处的模板应单成体系，不能先拆后顶。

8、预应力筋、孔道，张拉端、固定端支承垫板、穴模等，必须位置尺寸准确，安装牢固。

9、预埋件、螺栓、插铁、水管、电线管、箱盒，埋设位置应尺寸准确，固定牢靠。

10、新钢模安装前，应在模板外侧刷防锈漆，内侧涂刷隔离剂(脱模剂)，隔离剂不得影响结构和装修质量。采用柴油、机油时(不得用粘稠黑色废机油)涂刷的油层，应均匀适度，不得汪油、淌油。严禁隔离剂沾污钢筋和混凝土接茬部位。

11、现浇混凝土结构模板安装允许偏差及检查方法，应符合规

范和表7.1.4的规定。

模板安装允许偏差及检查方法

表7.1.4

| 项 次 | 项 目 |  | 允许偏差值(mm) |  | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 国家规范标准 | 结构长城杯标准 |  |
| 1 | 轴线位移 | 柱、墙、梁 | 5 | 3 | 尺 量 |
| 2 | 底模上表面标高 |  | ±5 | ±3 | 水准仪或 拉线尺量 |
| 3 | 截面模内尺寸 | 基 础 | ±10 | ±5 | 尺 量 |
|  |  | 柱、墙、梁 | ±4、-5 | ±3 |  |
| 4 | 层高垂直度 | 层高不大于5m | 6 | 3 | 经伟仪或 吊线、尺量 |
|  |  | 大于5m | 8 | 5 |  |
| 5 | 相邻两板表面高底差 |  | 2 | 2 | 尺 量 |
| 6 | 表面平整度 |  | 5 | 2 | 靠尺、塞尺 |
| 7 | 阴阳角 | 方正 | -- | 2 | 方尺、塞尺 |
|  |  | 顺直 | -- | 2 | 线 尺 |
| 8 | 预埋铁件中心线位移 |  | 3 | 2 | 拉线、尺量 |
| 9 | 预埋管、螺栓 | 中心线位移 | 3 | 2 | 拉线、尺量 |
|  |  | 螺栓外露长度 | +10、-0 | +5、-0 |  |
| 10 | 预留孔洞 | 中心线位移 | +10 | 5 | 拉线、尺量 |
|  |  | 尺寸 | +10、0 | +5、-0 |  |
| 11 | 门窗洞口 | 中心线位移 | -- | 3 | 拉线、尺量 |
|  |  | 宽、高 | -- | ±5 |  |
|  |  | 对角线 | -- | 6 |  |
| 12 | 插 筋 | 中心线位移 | 5 | 5 | 尺 量 |
|  |  | 外露长度 | +10、0 | +10、0 |  |

7.1.5  模板及其支架拆除的顺序及安全措施，应按施工技术方案执行。

模板拆除时，结构混凝土强度应符合规范和设计要求：

1、侧模板拆除时，混凝土强度应以能保证其表面及棱角不因拆模而受损坏，预埋件或外露钢筋插铁不因拆模碰挠而松动；

2、底模及其支架拆除，当设计无要求时，混凝土强度应符合表7.1.5的规定。

3、预应力结构的侧模应在预应力张拉前拆除，底模及支架应在施加预应力以后拆除。

4、结构拆除底模、支架，应依据施工技术方案，对其结构上部施工荷载及堆放料具进行严格控制，或经验算在结构底部增设临时支撑。悬挑结构均应加临时支撑。

5、拆除后的模板临时堆放在楼板上时，应根据模板施工方案进行堆放。主要是模板堆放的位置、高度，模板堆放的楼板下应加临时支撑。

6、拆除的模板，应及时维修保养，清理干净后涂刷油或隔离剂，并分类整齐堆放。

底模拆除时的混凝土强度要求

表7.1.5

| 构件类型 | 构件跨度(m) | 达到设计的混凝土立方体抗压强度 标准值的百分率(%) |
| --- | --- | --- |
| 板 | ≤2 | ≥50 |
|  | >2，≤8 | ≥75 |
|  | >8 | ≥100 |
| 梁、拱、壳 | ≤8 | ≥75 |
|  | >8 | ≥100 |
| 悬臂构件 | -- | ≥100 |

7.1.6  模板的制作、安装和拆除，均应建立自检、互检和专业检查验收制度。

7.1.7 模板工程质量初评检查方法，以观感质量为主，必要时对允许偏差值有疑问的项目辅以尺量。

观感质量初评检查主要是按照7.1节规定进行抽查，同时通过抽查拆模后的混凝土结构质量状况比照模板工程质量。

7.2  钢筋工程质量评审标准

7.2.1  评审钢筋工程，应主要抽查钢筋原材料、半成品加工和安装绑扎质量。

依据项目施工方案、设计要求和《混凝土结构设计规范》、《混凝土结构工程施工质量验收规范》及有关专业规范、标准，并按照本标准，综合评价钢筋工程质量。

7.2.2  钢筋进场时，应按现行国家相关标准的规定，抽取试件作力学性能和重量偏差检验，检验结果必须符合有关标准的规定。

7.2.3  对有抗震设防要求的结构，其纵向受力钢筋的性能应满足设计要求；当设计无具体要求时，对按一、二、三级抗震等级设计的框架和斜撑构件（梯段）中的纵向受力钢筋应采用HRB335E、HRE400E、HRB500E、HRBF335E、HRBF400E或HRBF500E钢筋，其强度和最大力下总伸长率的实测值应符合下列规定：

1、钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25；

2、钢筋的屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于1.3；

3、钢筋的最大力下总伸长率不应小于9%。

7.2.4  当发现钢筋脆断、焊接性能不良或力学性能明显不正常等现象时，应对该批钢筋进行化学成分检验或其他专项检验。

7.2.5  钢筋原材料入、出库应有管理制度。应按进场批的级别、品种、直径、外形，分垛堆放，妥善保管，并挂标识牌注明垛号、产地、规格、品种、数量、复试报告单编号、质量状态等。

7.2.6  钢筋的调直、切断、弯曲、焊接等半成品加工质量，应符合规范、规程、标准和设计要求，经检验合格的半成品，应按工程使用部位和规格、形状分类堆放。有标识牌，注明钢筋编号、规格、尺寸和使用部位。并应符合以下规定：

1、钢筋切断配料，应以钢筋配料表提供的钢筋级别、直径、外形和下料长度为依据。钢筋表面应洁净，不得有颗粒状、片状锈蚀和飞边、翘皮、裂纹损伤及泥浆油污。

用于对焊、电碴压力焊焊接接头的钢筋，应将钢筋端头的热轧弯头或劈裂头切除。

2、箍筋弯钩的弯折角度均为135°，弯钩平直部分的长度应不小于箍筋直径d的10倍且不小于75mm。绑扎接头箍筋弯钩一端弯折角度为135°，另一端弯钩应先有两根钢筋直径的平直部分再弯折角度为135°。

3、钢筋拉钩的弯折角度均为135°，弯钩平直部分的长度应不小于拉钩筋直径d的10倍且不小于75mm。

4、直螺纹丝扣的加工应符合以下要求：

1﹞、端头应平，不能有毛刺；

2﹞、直螺纹中间不应有断丝扣的现象；

3﹞、丝扣的有效长度等于套筒长度的二分之一加1mm；

4）、加工完的直螺纹应加塑料帽保护。

5、箍筋弯钩两端平直部分长度应相等，弯钩平整不扭翘。箍筋的内净尺寸，应确保主筋绑扎就位和保护层厚度。

设计要求受力主筋、构造筋有弯折或末端有弯钩者，其弯折点位置、角度和弯钩尺寸、平整度等应符合要求。

6、垫块、卡具、马凳、梯子筋等控制工具的规格、型号、尺寸应符合规范要求，并应分类标识码放。

7.2.7  钢筋安装时，受力钢筋的品种、级别、规格和数量必须符合设计要求。绑扎质量应保证钢筋级别、规格、直径、形状、尺寸、位置、排距、间距、根数、锚固长度、节点构造、绑扎搭接接头和保护层厚度等符合规范及设计要求，并应做到措施可靠，绑扎牢固。

1、钢筋的混凝土保护层厚度和保证措施必须符合现行规范、标准和设计要求：

1）、控制保护层厚度的各种垫块、卡具、支架等应规格尺寸准确，并具有相应的抗压、耐碰撞的强度。

2）、控制保护层厚度可采用专项制做的水泥砂浆、塑料垫块、卡子或定型支架、卡具、铁马凳等，并确保浇注、振捣混凝土时不移位、不脱落。凡有透过混凝土面层的钢筋支撑端头或铁马凳支承点，其端头应预先涂防锈漆。不得使用灰浆皮、钢筋头、石子、碎砖等杂物充当垫块。

3）、绑扎框架结构柱子的箍筋时，箍筋应错开套筒，或采取等截面代换的方法，以保证框架柱主筋保护层30mm,箍筋的保护层不小于15mm。

4）、弯曲拉钩90°一端时，应使用卡具，先卡后弯。

5）、钢筋安装后应采取严格的保护措施，防止踩踏、碰撞等变形。

2、同一构件中相邻纵向受力钢筋的绑扎搭接接头宜相互错开。绑扎搭接接头中钢筋的横向净距不应小于钢筋直径，且不应小于25 mm。

同一连接区段内，纵向受拉钢筋搭接接头面积百分率应符合设计要求；当设计无要求时，对梁类、板类、柱类及墙类构件均不宜大于50%。

搭接接头范围内应保证三个绑扣和三根钢筋通过。

纵向受力钢筋搭接接头的最小搭接长度应符合设计、规范和标准的规定。

3、在梁、柱类纵向受力钢筋搭接长度范围内，应按设计要求配置箍筋。当设计无要求时，应符合下列规定：

1）、箍筋直径不应小于搭接钢筋较大直径的0.25倍；

2）、受拉搭接区段的箍筋间距不应大于搭接钢筋较小直径的5倍，且不应大于100mm；

3)、受压搭接区段的箍筋间距不应大于搭接钢筋较小直径的10倍，且不应大于200mm；

4）、当柱中纵向受力钢筋直径大于25mm时，应在搭接接头两个端面外100mm范围内各设置两个箍筋，其间距宜为50mm。

4、绑扎剪力墙洞口连梁锚固筋进组合柱范围内的箍筋，其在底层和顶层处应按设计间距满加外，中间层连梁锚固筋进组合柱距洞口边50mm处应有一根箍筋；组合柱竖向受力筋搭接范围内的箍筋应加密，其间距应为5d和100mm双控。

5、绑扎梁和柱的箍筋，应与受力钢筋垂直绑牢，每个箍筋弯钩的叠合处，应沿受力钢筋方向相互间隔错开设置。

6、因缺少设计规定的钢筋品种、规格而采用其它品种、级别、规格的钢筋替换时，应办理设计变更洽商文件。

7、钢筋的锚固长度应符合规范规定和设计要求。

8、框架柱（含组合柱）箍筋的绑扎应符合下列要求：

1）、箍筋加密的高度取1/6净高、600mm、最长边（圆柱为直径）的长度三者中的最大值；

2）、箍筋加密的间距等于钢筋较小直径的5倍，且不应大于100mm；

3）、框架结构的角柱全高加密。

9、钢筋安装时，第一根筋距边角为3mm-5mm。

10、固定门口的顶模棍、固定箱盒的钢筋以及接地线严禁点焊在受力钢筋上。

11、钢筋绑扎时，绑扣应该朝向内侧。

7.2.8  钢筋机械连接接头质量

1、钢筋的接头宜设置在受力较小处，同一纵向受力钢筋不宜设置两个或两个以上接头。接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的10倍；

2、钢筋的接头不宜设置在箍筋加密区；

3、同一构件内的接头相互错开长度为35d；

4、纵向受力钢筋接头距楼（地）面不小于500mm；

5、直螺纹外露丝扣不得超过1个完整扣和三个半扣；

7.2.9  钢筋工程有设计图约变更项目时，必须先办理设计变更手续，并坚持自检、互检和专业检验制。做到隐蔽工程验收手续齐备。

7.2.10  钢筋工程安装质量允许偏差及检查方法应符合规范和表7.2.10的规定。

钢筋工程安装允许偏差及检查方法

表7.2.10

| 项 次 | 项 目 |  | 允许偏差值(mm) |  | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 国家规范标准 | 结构长城杯标准 |  |
| 1 | 绑扎骨架 | 宽、高 | ±5 | ±5 | 尺 量 |
|  |  | 长 | ±10 | ±10 |  |
| 2 | 受力主筋 | 间 距 | ±10 | ±10 | 尺 量 |
|  |  | 排 距 | ±5 | ±5 |  |
|  |  | 弯起点位置 | 20 | ±15 |  |
| 3 | 箍筋，横向 筋焊接网片 | 间 距 | ±20 | ±10 | 尺 量 连续5个间距 |
|  |  | 网格尺寸 | ±20 | ±10 |  |
| 4 | 保护层厚度 | 基 础 | ±10 | ±5 | 尺 量 |
|  |  | 柱、梁 | ±5 | ±3 |  |
|  |  | 板、墙、壳 | ±3 | ±3 |  |
| 5 | 钢筋电弧焊 连接焊缝 | 宽度≮0.7d | -- | +0.1d、-0 | 量规或尺量 |
|  |  | 厚度≮0.3d | -- | +0.2d、-0 |  |
|  |  | 长 度 | -- | +5、-0 |  |
| 6 | 电渣压力焊焊包凸出钢筋表面 |  | ≥4 | ≥4 | 尺 量 |
| 7 | 不等强锥螺纹接头外露丝扣 | 锥筒外露整扣 | 1个 | ≯1个 | 目 测 |
|  |  | 锥筒外露半扣 | -- | ≯3个 |  |
| 8 | 梁、板受力钢筋搭接锚固长度 | 入支座、节点搭接 | -- | +10、-5 | 尺 量 |
|  |  | 入支座、节点锚固 | -- | ±5 |  |
| 9 | 两端镦头的预应力钢丝束长度 | 同一束钢丝长度 | ≯5 | ±5 | 尺 量 |
|  |  | 同一组钢丝长度 | ≯2 | ±2 |  |
| 10 | 无粘结筋位置 垂直偏差 | 板 内 | ±5 | ±5 | 尺 量 |
|  |  | 梁 内 | ±10 | ±5 |  |
| 11 | 预应力筋承压板 | 中心线位置 | -- | 3 | 尺 量 |
|  |  | 垂直度 | -- | 0 |  |

7.2.11  钢筋工程质量初评检查方法，主要是通过抽查混凝土后浇带处、施工缝处、混凝土结构面和作业面的钢筋安装质量。重点抽查钢筋的品种、规格、形状、尺寸、位置、间距、数量、弯勾角度、节点构造、接头连接方式、连接质量、接头位置、数量及其占同截面的百分率和钢筋保护层厚度等。

钢筋工程质量初评检查以观察实物质量为主，对有疑点部位辅以量测，并与抽查混凝土结构质量和施工资料相结合。

7.3  混凝土工程质量评审标准

7.3.1  评审混凝土工程，是评审结构长城杯的主要内容。重点抽查预拌混凝土质量、混凝土浇注和振捣、结构工程脱模养护以及混凝土强度、混凝土允许偏差、混凝土观感质量。

依据项目施工方案、设计要求和规范、规程、标准，结合本标准进行综合评价混凝土结构工程质量。

7.3.2  预拌混凝土生产供应单位，应具有企业资质等级证书，并应符合其资质等级营业范围。

7.3.4混凝土的强度等级必须符合设计要求。抗渗等级和碱含量、氯离子含量均应符合设计要求和规范、标准规定。

7.3.5承包单位应与预拌混凝土生产供应单位签订技术合同，技术合同内容将防水混凝土、冬期施工混凝土和普通混凝土分别注明，重点应有以下内容：混凝土强度等级、塌落度、水泥品种、最少水泥用量、外加剂、掺和料名称及掺量、砂率、水灰比、混凝土初凝和终凝时间、总量、早强要求、抗渗要求、混凝土供应速度等。

7.3.6混凝土试块的留置和养护

1、试验工依据规范要求或技术员的书面交底，根据有关规定取样，制作混凝土试块，试块上应写明，试块制作日期、混凝土强度、施工部位、试件编号。

2、作为强度评定的试块，必须是经28天标养试块，龄期不得迟或早，准确推算，其留置数量应符合规范规定的要求。

3、结构实体检验所用同一强度等级的同条件养护试件，其留置数量应根据混凝土工程量和重要性确定，不宜少于10组，且不应少于3组。同条件养护试件拆除后，应放置在靠近相应结构构件或结构部位的适当位置，并应采取相同的养护方法。

4、采用预拌混凝土的结构工程，项目部应配备与结构工程的规模技术特点相适应的试验设备、标准养护室（标养箱）和经过专业培训考核具有试验工作资格的试验员。

（1）试验员必须持证上岗；

（2）各种仪器设备应检定合格，并在检定周期内，具有合格标识；

（3）标准养护室应配备温湿度计，温湿度计应合格有效；

标准养护室（标养箱）使用的水温度应在20度；

（4）应有温湿度记录，每天早、中、晚各一次，记录应真实可靠；

（5）标准养护室不应有多余的试件。

7.3.7  混凝土运至浇注地点及稠度(坍落度、扩展度)应符合施工和设计要求，不分层、不离析，并应夏季有防晒、防雨，冬季有保温、防风雪措施。

7.3.8  浇注混凝土前，应完成隐蔽工程验收。检查模板拼缝严密、平整度，清除模内杂物或冰雪。检查预埋件、箱盒、孔洞位置、保护层厚度及其定位措施的可靠性。严防浇注振捣踩压钢筋骨架，板类钢筋骨架应设铁马凳支架，铺搭跳板。

7.3.9  在混凝土已硬化层上浇注的施工缝处理除按7.3.14条规定执行外，浇注竖向结构混凝土时，应按施工技术方案措施在施工缝接茬处宜先铺适当厚度与混凝土内成分相同的水泥砂浆(搅拌无石子)，厚度为30mm-50mm,且与混凝土溶合，拆模后施工缝处不得有砂浆层显露。

7.3.10  混凝土灌注入模，不得集中倾倒冲击模板或钢筋骨架。应按浇注程序分层均匀布料。柱、墙板灌注高度大于2m时，应采用串筒、溜管下料，出料管口至浇注层的倾落自由高度不应大于1.5m。采用插入式振捣，混凝土分层灌注厚度可在40cm左右。门窗洞口两侧应均匀下料。

7.3.11  振捣混凝土，应确保密实，预留孔洞、箱盒、预埋件、钢筋位置和保护层厚度准确，面层平整。严防漏振、欠振或过振。

振捣预应力结构，应防止振捣棒碰撞预应力筋、预埋螺旋波纹管道、灌浆孔、排气孔装置、锚固端等，确保承压板位置及底部混凝土密实。

    - 混凝土养护

1、混凝土浇注后，应及时采取养护措施，并保持湿润，严防脱水、裂缝。

2、混凝土浇水养护的时间：对采用硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥拌制的混凝土，不得少于7天；对掺用缓凝型外加剂或有抗渗要求的混凝土，不得少于14天；后浇带混凝土养护28天。

3、混凝土养护的方法：混凝土养护的方法依据施工现场实际而定。采用养护剂，应保水性好、喷刷均匀、不污染面层；采用塑料薄膜，应覆盖封闭严密，防风吹敞露，保持膜内潮湿；采用浇水养护，应设专人喷水，确保混凝土湿润；大体积混凝土养护，应有控温、测温措施。冬期施工混凝土应有保温防冻措施。

7.3.13混凝土烂根的防治

1、在浇注顶板混凝土时，墙体（或柱）钢筋外侧10cm左右范围内，拉线、找平、压光。

2、墙体（或柱）边线往里5mm弹切割线，并进行切割（注意：深度以8 mm为宜）。

3、清理。

4、沿墙体（或柱）边线往外3mm贴海绵条。

5、模板应方正，模板底面应平、直、净、光。

6、安装时，模板应基本就位，以免碰坏海绵条或根部混凝土表面。

7、要保证混凝土的和易性。

8、在浇注墙体（或柱）混凝土前，底部应先浇注3cm-5cm与混凝土同配比减石子的砂浆，砂浆应存放在斗子里，用铁锹往里下，随浇随下。

9、第一步混凝土浇注严格控制在40cm左右。

10、其他方法。

7.3.14  混凝土施工缝的留置位置应在施工技术方案中预先确定，并应留置在结构受剪力较小部位。宜在下列部位留置：

1、框架结构的竖向施工缝宜留在次梁中间1/3范围内；

2、剪力墙结构的墙体竖向施工缝宜留在过梁中间1/3范围内；

3、楼板竖向施工缝宜留在板中间1/3范围内；

4、柱子水平施工缝宜留在梁（板）底往上5mm（加软弱层约梁或板底往上25mm）；

5、墙体水平施工缝宜留在楼板（梁）底往上5mm（加软弱层约板或梁底往上25mm）；

6、框架结构楼梯两侧无剪力墙的楼梯施工缝宜留在楼梯跑自休息平台往上1/3的地方，约3-4踏步；

7、框架结构楼梯两侧有剪力墙的楼梯及住宅工程剪力墙结构的楼梯施工缝宜留在休息平台自踏步往外1/3的地方，楼梯梁应有入墙等于或大于二分之一墙厚的梁窝。

7.3.15  墙、柱混凝土接茬应符合下列要求：

1、墙、柱下部水平施工缝处应在墙柱边线内5mm再弹一道切割线，用无齿锯进行切割，切割深度为5mm；柱子和墙体顶面水平施工缝应沿线用无齿锯进行切割，切割深度为10mm；墙、板及梁的竖向施工缝均应弹线，按线用无齿锯进行切割，切割深度为10mm。

水平施工缝应剔除软弱层，露出石子；竖向施工缝应剔除松散石子，露出密实混凝土。

2、接茬部位的下层墙体（或柱）混凝土应垂直、平整，以保证接茬部位不错台。接茬部位的上层模板应跨下5cm以上。

3、接茬处应清理干净。

4、接茬处于模板接触部位应贴海绵条。

5、模板应平、直、严、牢。具体做法应在模板方案中采取图文并茂的形式表述清楚。

6、在浇注墙体（或柱）混凝土前，底部应先浇注3cm-5cm与混凝土同配比减石子的砂浆，砂浆应存放在斗子里，用铁锹往里下，随浇随下。

7、第一步混凝土浇注严格控制在40cm左右。

7.3.16  现浇结构不应有影响结构性能和使用功能的尺寸偏差。混凝土设备基础不应有影响结构性能和设备安装的尺寸偏差。混凝土工程质量允许偏差及检查方法应符合规范和表7.3.16的规定。

混凝土工程允许偏差及检查方法

表7.3.16

| 项 次 | 项 目 |  |  | 允许偏差值(mm) |  | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 国家规范标准 | 结构长城杯标准 |  |
| 1 | 轴线位置 |  | 基 础 | 15 | 10 | 尺 量 |
|  |  |  | 独立基础 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 墙、柱、梁 | 8 | 5 |  |
| 2 | 垂直度 |  | 层高≤5m | 8 | 5 | 经伟仪 吊 线 尺 量 |
|  |  |  | 层高>5m | 10 | 8 |  |
|  |  |  | 全高(H) | H/1000、且≤30 | H/1000、且≤30 |  |
| 3 | 标 高 |  | 层 高 | ±10 | ±5 | 水准仪、尺量 |
|  |  |  | 全 高 | ±30 | ±30 |  |
| 4 | 截面尺寸 |  | 基础宽、高 | +8、-5 | ±5 | 尺 量 |
|  |  |  | 柱、墙、梁宽、高 | +8、-5 | ±3 |  |
| 5 | 表面平整度 |  |  | 8 | 3 | 2m靠尺、塞尺 |
| 6 | 角、线顺直度 |  |  | -- | 3 | 拉线、尺量 |
| 7 | 保护层厚度 |  | 基础 | -- | ±5 | 尺 量 |
|  |  |  | 柱、梁、墙、板 | -- | +5、-3 |  |
| 8 | 楼梯踏步板宽度、高度 |  |  | -- | ±3 | 尺 量 |
| 9 | 电梯井筒 |  | 长、宽对定位中心线 | +25、0 | +20、-0 | 经伟仪、尺量 |
|  |  |  | 筒全高(H)垂直度 | H/1000、且≤30 | H/1000、且≤30 |  |
| 10 | 阳台、雨罩位移 |  |  | -- | ±5 | 吊线、尺量 |
| 11 | 预留孔、洞中心线位置 |  |  | 15 | 10 | 尺 量 |
| 12 | 预埋螺栓 |  | 中心线位置 | 10 | 3 | 尺 量 |
|  |  |  | 螺栓外露长度 | 5 | +5、-0 |  |
| 13 | 张拉端预应力筋的内缩量限值 | 支承式锚具螺帽缝隙 |  | 1 | 1 | 观察 钢板尺量 |
|  |  | 支承式锚具加每块垫板缝隙 |  | 1 | 1 |  |
|  |  | 维塞式锚具 |  | 5 | 3 |  |
|  |  | 夹片式锚具有顶压 |  | 5 | 3 |  |
|  |  | 夹片式锚具无顶压 |  | 6～8 | 6 |  |
| 14 | 锚固端保护层厚度 | 凸出式锚固端锚具 |  | ≮50 | ≮50 | 观 察 钢板尺量 |
|  |  | 外露预应力筋 |  | ≮20 | ≮20 |  |
|  |  | 易腐蚀环境外露预应力筋 |  | ≮50 | ≮50 |  |

7.3.17  初评抽查的结构工程，应保持拆除模板后的原貌，无剔凿、磨、抹和涂刷修补处理痕迹。现浇混凝土的外观质量不应有严重缺陷。

7.3.18  整体结构混凝土密实整洁，面层平整，棱角整齐平直，梁柱节点、墙板交角、线、面顺直清晰，起拱线、面平顺。无蜂窝、麻面、掉皮、孔洞；无漏浆、跑模、涨模、错台、烂根、裂缝。施工缝结合严密平整、无夹杂物，无冷缝、无砂浆隔层。

7.3.19  结构面层无气泡或轻微气泡分散，且气泡的深度小于2mm，最大直径在10mm以内的气泡面积，在每平方米墙面不大于20cm2。

7.3.20  保护层准确，无露筋、无透锈，预留孔洞和后浇带、施工缝洞口边缘齐整。预埋件底部密实、表面平整，预埋螺栓外露丝扣合格且有保护措施。

7.3.21  毛面混凝土的面层应麻面均匀、深浅一致、面层平整、棱角顺直，便于镶贴饰面，利于提高粘结强度。

7.3.22  清水饰面混凝土的面层，模板拼缝位置、痕迹形状与清水饰面的装饰线、面相和谐，无影响装饰效果的缺陷。

7.3.23  外檐阴阳大角垂直整齐，折线、腰线顺直，各层窗口、阳台的边角线横平竖直。滴水槽(檐)顺直整齐、做法合理。地下室无渗漏，回填土完沉陷，填充墙砌筑或安装合格。

7.3.24  初评评价混凝土结构工程质量，必须同时抽查与其附属同建的其它相关专业结构工程(预应力、预制装配、钢结构、砌体结构、回填土等)质量，初评检查的内容可按照本标准有关专业标准结合设计要求和专业规范进行调整补充，纳入结构工程综合评价。

8  钢结构工程质量评审标准

8.1  钢结构材料质量评审标准

8.1.1  评审钢结构材料质量的初评抽查范围包括：钢材，钢铸件，焊接材料，连接紧固标准件，焊接球、螺栓球、封板、锥头、套筒，压型板和防腐、防火涂装材料等。

8.1.2  钢结构材料初评抽查的主要内容是原材料的品种、规格、性能，进场应有验收和产品质量合格证明。并依据规范有关检验项目的规定，对原材料或半成品、成品的质量进行抽查。

8.1.3  建筑结构安全等级为一级和大跨度钢结构的主要受力构件材料或进口钢材，均依据规范规定抽查其复验报告。

8.1.4  焊接材料、连接紧固标准件等，依据规范抽查材料的质量合格证明文件、标志及检验报告。

8.1.5  钢结构件焊接的焊条、焊丝、焊剂等焊接材料应与所焊母材相匹配，并应符合设计要求和规范、标准。

8.1.6  防腐、防火涂料应达到设计要求之外，还应达到环保要求，所用产品应符合环保标准，新产品使用前应做相容性试验。

8.2  钢结构件制作质量评审标准

8.2.1  评审钢结构件制作质量，是对钢结构工程所用钢零件、钢部件和钢结构件的制作加工质量进行初评抽查。

8.2.2  承包或分包的加工制作单位，应具备与钢结构工程技术特点、规模相适应的企业资质。凡明确创优目标的工程项目总包单位对加工企业进行质量监控，应对加工全过程进行监制与记录。

8.2.3  加工企业应对承包钢结构加工项目编制焊接工艺目录，特别是针对首次使用的钢材、焊接材料及其焊接方法，应按规范要求进行焊接工艺评定，焊接工艺评定应经监理工程师确认后实施。

8.2.4  钢结构工程焊工必须经培训，考试合格后才能上岗，上岗工位应与考试工位、焊接条件相一致。持证施焊，持证焊工应熟悉作业指导书按工艺操作。

8.2.5  钢结构件的制作工艺程序、加工质量和预拼装组装质量及规格尺寸允许偏差应控制在规范允许偏差值的范围之内。

8.2.6  焊缝应外形均匀、成型良好，焊道过渡平滑，焊缝的长度、厚度和焊脚符合规范及设计要求。且不得有裂纹、焊瘤、气孔、夹渣、咬边、弧坑、焊渣和飞溅物等缺陷。

8.2.7  设计要求的一、二级焊缝和焊接球节点焊缝或螺栓球节点网架焊缝等，应按规范要求采用超声探伤或射线探伤。

8.2.8  钢结构件采用高强度螺栓连接的摩擦面，必须按规范规定进行抗滑移系数试验，并有试验和复验报告。各型高强度螺栓连接副的施拧方法和螺栓外露丝扣等应符合规范。所用扭矩板手应经计量检定。

8.2.9  钢结构件防腐涂料涂装前，钢材表面应严格除锈，并应清除焊渣、焊疤、焊瘤、飞边、毛刺和灰尘油污。

涂料品种、性能，涂装工艺、遍数、涂层厚度应符合设计要求和规范规定。不应误涂在结构焊口处，涂层不得有脱皮、皱皮、针眼、气泡、流坠，不得有漏涂和返锈。

8.2.10  钢结构预拼装是制作验收重要环节，钢结构加工企业应编制和组织落实钢构件预拼装方案，钢结构件预拼装验收应由总包方代表与该工程安装单位的技术负责人共同参加。

8.2.11  钢结构件涂装后，应分类编号、标志、标记清晰。现场分类堆放、妥善保管。在起吊运输过程结构件涂装层有损伤处，应进行处理补涂，并应保证原涂层厚度和涂装质量。

8.2.12  有涂层、镀层的压型金属板成型后，涂、镀层不得有可视的裂纹、剥落、擦痕。应面层干净，规格尺寸符合规范允许偏差值的规定。

8.3  钢结构安装工程质量评审标准

8.3.1  评审钢结构安装工程，包括单层、多层及高层建筑和构筑物的地下钢结构、主体钢结构、屋面钢结构及钢平台、墙架、钢梯、防护栏等施工安装工程。钢结构吊装应有完善的吊装方案，应对吊装设备的承重能力以及运行路线、测量方案以及平面控制网、高程控制网等进行复核。

8.3.2  钢结构安装前，基础混凝土强度、定位轴线、基础标高、地脚螺栓等应符合设计要求和规范、标准规定。基础应回填土夯实。

8.3.3钢结构安装前，应对吊装件进行验收。钢构件应有出厂合格证明，组合吊装件各部位尺寸应符合设计要求。安装方法、程序应按施工技术方案措施实施。柱、梁、屋架、支撑等安装就位后，应及时进行校正、固定。

8.3.4钢结构安装时，对易变形的结构件应采取加固措施，对安装胎架、高空平台等附属设施应有稳定性验算及验收手续。

8.3.5钢结构安装工程采用高强螺栓连接时，应对连接件的验收报告进行复核；并对摩擦系数进行复试，试件应按规定制备。

高强度螺栓施工前应对操作者进行技术交底，高强度螺栓的安装、紧固必须遵循相关技术方案操作。

8.3.6钢结构件的连接接头安装后，应先经检验合格再进行紧固或焊接。采用焊接技术连接时，应有焊接工艺评定，根据已评定的焊接工艺编制焊缝作业指导书，并进行技术交底。应对焊工进行培训，焊工应持证上岗。冬、雨季施工应有季节性施工方案。

8.3.7钢网架结构安装的支座定位轴线和支座锚栓位置，支承面顶板的位置、标高、水平度以及支承垫块的种类、规格、位置、朝向等，必须符合设计要求和规范、标准的规定。

8.3.8建筑结构安全等级为一级，跨度在40m及其以上的公共建筑，采用焊接球节点或螺栓球节点的网架结构，应按规范规定进行节点承载力试验合格。网架结构总拼装及屋面工程完成后所测挠度值，应在设计相应值的1.15倍以内。

8.3.9压型金属板安装应平整、顺直、无污物，与主体结构搭接、支承长度符合设计要求，锚固连接可靠，防腐涂层合格。

8.3.10钢结构安装后的防腐涂装应符合相应的验收规定，涂层厚度应符合设计要求。

防火涂料涂装前的钢材表面处理，防火涂料的粘结强度、抗压强度、涂层厚度等应符合设计要求和规范、标准的有关规定。

防火涂料不得有误涂、漏涂，涂层应闭合无脱层、空鼓、裂纹和明显的凹陷、粉化、浮浆等缺陷。

8.3.11  钢结构安装工程质量，是评审钢结构长城杯工程的重要项目。是通过初评检查其安装工程质量和允许偏差，同时抽查材料、钢结构件制作质量。抽查附属的混凝土、砌体等结构质量以及施工项目管理、施工资料等管理工作质量。进行综合考核评价钢结构工程质量。

8.3.12钢结构安装的各项尺寸偏差，均应在设计要求和在《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205)规定的允许偏差值范围之内，有些条款还应符合﹙结构长城杯标准﹚的规定。

8.3.13  钢结构安装工程允许偏差及检查方法，应符合规范和表﹙8.3.13﹚的规定

钢结构安装允许偏差及检查方法

表8.3.13

| 项 次 | 项 目 |  | 允许偏差值(mm) |  | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 国家规范标准 | 结构长城杯标准 |  |
| 1 | 定位轴线 | 基础上柱、柱高 | 1 | 1 | 经纬仪 尺 量 |
|  |  | 杯口位置 | 10 | 5 |  |
|  |  | 地脚螺栓(锚栓)移位 | 2 | 1 |  |
|  |  | 底层柱对定位轴线 | 3 | 2 |  |
| 2 | 标 高 | 支承面、地脚锚栓 | ±3 | 2 | 水准仪 尺 量 |
|  |  | 座浆垫板顶面 | 0. -3 | 0. -3 |  |
|  |  | 杯口底面 | 0. -5 | 0. -3 |  |
|  |  | 基础上柱底 | ±2 | ±2 |  |
| 3 | 垂直度 | 杯口、单节柱 | H/1000、且≯10 | 8 | 经纬仪 尺 量 |
|  |  | 单层结构跨中 | H/250、且≯15 | 10 |  |
|  |  | 多层、高层整体结构 | H/1000、且≯25 | 20 |  |
| 4 | 网架结构 安装 | 支承面顶板位置 | 15 | 10 | 水准仪 尺 量 |
|  |  | 支座锚栓中心偏移 | ±5 | ±5 |  |
|  |  | 支座中心偏移 | ≯30 | ≯20 |  |
|  |  | 纵、横向长度 | ±30 | ±20 |  |
|  |  | 相邻支座高差(周边) | L/400、≯15 | ≯10 |  |
| 5 | 压金属板 安装 | 檐口与屋脊平行度 | 12 | 10 | 尺 量 |
|  |  | 檐口相邻板端错位 | 6 | 5 |  |
|  |  | 墙板包角板垂直度 | H/800、且≯25 | ≯20 |  |
|  |  | 墙板相邻板下端错位 | 6 | 5 |  |
| 6 | 现场焊缝 组对间隙 | 无垫板间隙 | 0.+3 | 0.+3 | 尺 量 |
|  |  | 有垫板间隙 | -2.+3 | 0.+3 |  |

9砌体结构工程质量评审标准

9.1  砌体工程材料质量评审标准

9.1.1  评审砌体工程材料包括设计要求采用的各种普通砖、多孔砖(简称砖)、混凝土小型空心砌块(简称小砌块)和砌筑砂浆，包括砌体设计的构造柱、梁、芯柱、基础、楼板、屋面等所用的钢材、混凝土及其制品材料等。

9.1.2  初评检查的主要内容是材料的品种、规格、性能，重点抽查砖和小砌块的规格尺寸、强度等级、生产龄期及边角整齐、色泽均匀状况。并按规定有进场材料验收和产品质量合格证明及抽样复验报告。

9.1.3  砌体工程附属的混凝土结构或钢结构工程，其初评质量内容和标准，应按设计要求和规范标准规定，并参照本标准第3、第4章有关规定相应补充调整质量评审标准的内容。

9.2  砌体砌筑工程材料质量评审标准

9.2.1  多孔砖砌体结构，多孔砖的型号、强度等级及其孔洞率、孔型、孔洞尺寸和砌筑砂浆的强度等级、配砖等，应符合设计要求。

9.2.2  多孔砖砌筑应符合以下要求：

1、在常温，多孔砖砌筑前，应提前浇水湿润，含水率宜控制在10～15%。

2、砌体应上下错缝、内外搭砌。多孔砖的孔洞应垂直于受压面、严禁使用断裂多孔砖。

3、多孔砖砌体的转角处和纵横七竖八墙交接处要同时砌筑。临时间断处应砌成斜槎。

4、北京为抗震设防烈度8度区，砌体砌筑应采用一铲灰、一块砖、一揉压的“三一”砌砖法。灰缝砂浆应饱满，饱满度不得低于80%。采用原浆勾缝者，必须随砌随勾。

5、砌筑砂浆应随拌随用，并按配合比进行计量搅拌均匀，水泥砂浆拌成以后应在3小时内用完毕。超出规范规定时间者，不得使用。

9.2.3  混凝土小型空心砌块砌体结构，小砌块的型号、强度等级、龄期、孔型尺寸和砌筑砂浆的强度等级，应符合设计要求。

砌筑前应清除小型砌块底部的毛边飞翅、表面污物(含芯柱孔内)，剔除断裂、变形的砌块。

9.2.4  砌筑砂浆宜选用专用砂浆，按配合比进行计量搅拌，并有砂浆强度试验报告。

9.2.5  砌筑方法应采用反砌、对孔、错缝的“反、对、错三字”砌筑法。即砌筑时小砌块生产时的底面朝上，上一层小砌块的孔洞对准下一层的孔洞，上、下层小砌块错开砌筑。砌体的水平灰缝砂浆饱满度不得小于90%(按净面积计算)，竖缝饱满度不得小于80%。

9.2.6  墙体转角处和纵横交接处应同时砌筑。临时间断处应砌成斜槎，斜槎的水平投影长度不应小于高度的2/3。小砌块对孔错缝搭砌的搭接长度应不小于90mm。灰缝中设置的拉结钢筋或钢筋焊接网片，应被灰缝砂浆包裹严密。

9.2.7  浇灌芯柱的混凝土宜采用大流动混凝土或免振混凝土。芯柱的混凝土密实度、强度等级和插筋及其搭接长度应符合设计要求。

9.3  砌体工程质量评审标准

9.3.1  多孔砖和混凝土小型空心砌块砌体，应轴线，标高准确，墙面平整洁净，水平灰缝厚度和竖向缝宽度宜为10mm，且不应大于12mm或小于8mm。

灰缝应横平竖直、深浅一致、搭接平顺、光滑密实。不得有瞎缝、假缝、透明缝。墙体无裂缝、无渗漏。

9.3.2  构造柱、圈梁、芯柱和底层室内地面以下或防潮层以下，混凝土浇注质量、硬架支模预制楼板安装节点钢筋构造做法，以下混凝土强度等级，均应符合设计要求和规范、标准规定。

9.3.3  墙体预留洞口、暗埋管线的做法和质量、应符合设计要求，严禁随意剔凿墙体或预留沟槽。

9.3.4  填充墙砌体拉结筋或网片的砌筑层、位置和置于灰缝中的长度应符合设计要求。竖向位置偏差应符合规范规定。

9.3.5  填充墙采用空心砖、轻骨料混凝土小型空心砌块的砌体灰缝应为8～12mm。蒸压加气混凝土砌块砌体的水平及竖向灰缝宽度宜分别为15mm和20mm。

9.3.6  砌体工程冬期施工，应符合《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203)有关规定。

9.3.7  砌体质量允许偏差及检查方法，应符合规范和表9.3.7的规定。

砌体允许偏差及检查方法

表9.3.7

| 项 次 | 项 目 |  |  | 允许偏差值(mm) |  | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 国家规范标准 | 结构长城杯标准 |  |
| 1 | 轴线位移 |  |  | 10 | 10 | 尺 量 |
| 2 | 标 高 | 基础顶面 |  | ±15 | ±10 | 水准仪或 拉线尺量 |
|  |  | 楼 面 |  | ±15 | ±15 |  |
| 3 | 垂直度 | 每 层 |  | 5 | 5 | 经纬仪 吊线、尺量 |
|  |  | 全 高 | ≤10m | 10 | 8 |  |
|  |  |  | >10m | 20 | 15 |  |
| 4 | 表面平整度 | 清水墙、柱 |  | 5 | 5 | 2m靠尺 塞尺 |
|  |  | 混水墙、住 |  | 8 | 5 |  |
| 5 | 门窗洞口 | 高、宽度 |  | ±5 | ±5 | 拉线 尺量 |
|  |  | 上下口偏移 |  | 20 | 10 |  |
| 6 | 灰 缝 | 清水墙水平缝 |  | 7 | 5 | 拉线、尺量 |
|  |  | 混水墙水平缝 |  | 10 | 7 |  |
|  |  | 清水墙竖缝 |  | 20 | 10 | 吊线、尺量 |

注：表5.4.7中国家规范允许偏差值为砖砌体一般尺寸允许偏差。

9.3.8   砌体结构工程的质量评价可按附录表5进行。

10 预应力工程质量评审标准

- 10.1 预应力钢材、锚夹具及其他材料质量评审标准

10.1.1 预应力筋进场与使用验收时，应按进场的批次和产品的抽样检验方案确定，按规定检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告等。

10.1.2 预应力筋进场时，应按现行国家标准《预应力混凝土用钢绞线》GB/T 5224与《预应力混凝土用钢丝》GB/T 5223等的规定抽取试件作力学性能检验，其质量必须符合有关标准的规定。

10.1.3 无粘结预应力筋的涂包质量应符合无粘结预应力钢绞线标准JGJ92及JG161的规定。

注:当有必要的产品证明，并经观察认为质量有保证时，可不作油脂用量和护套厚度的进场复验。

10.1.4 预应力筋使用前应进行外观检查，其质量应符合下列要求:

1、有粘结预应力筋展开后应平顺，不得有弯折，表面不应有裂纹、小刺、机械损伤、氧化铁皮和油污等；

2、无粘结预应力筋护套应光滑、无裂缝、无明显褶皱。

注:无粘结预应力筋护套轻微破损者应外包防水塑料胶带修补，严重破损者不得使用。

10.1.5 预应力筋用锚具、夹具和连接器应按设计要求采用，其性能应符合现行国家标准《预应力筋用锚具、夹具和连接器》GB/T 14370与《预应力筋用锚具、夹具和连接器应用技术规程》JGJ 85等的规定。

注:对锚具用量较少的一般工程，如供货方提供有效的试验检验报告，可不作静载锚固性能试验。

10.1.6 预应力筋用锚具、夹具和连接器使用前应进行外观检查，其表面应无污物、锈蚀、机械损伤和裂纹。

10.1.7 预应力混凝土用金属波纹管和塑料波纹管的尺寸和性能应符合国家现行标准《预应力混凝土用金属螺旋管》JGJ 225的规定和《预应力混凝土桥梁用塑料波纹管》JT/T 529的规定。

注:对波纹管用量较少的一般工程，当有必要的产品证明，可不作径向刚度抗渗漏性能的进场复验。

10.1.8 预应力混凝土用金属波纹管在使用前应进行外观检查，其内外表面应清洁、无锈蚀，不应有油污、孔洞和不规则的褶皱，咬口不应有开裂或脱扣。

10.1.9 孔道灌浆用水泥应采用普通硅酸盐水泥，其质量应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204的有关规定。孔道灌浆用外加剂的质量应符合GB50204的有关规定。

注:对孔道灌浆用水泥和外加剂用量较少的一般工程，当有必要的产品证明，可不作材料性能的进场复验。

10.1.10 预应力钢结构用成品索、索体预应力钢材、配套锚固系统及相关组件等应符合有关国家现行标准的规定。

- 10.2  预应力组装、铺设安装与工序配合质量评审标准

10.2.1 在浇注混凝土之前，应进行预应力隐蔽工程验收且必须符合设计与相关要求，其内容包括:

1、预应力筋安装时，其品种、级别、规格、数量等。

2、预应力筋锚具和连接器的品种、规格、数量、位置等；

3、预留孔道的规格、数量、位置、形状及灌浆孔、排气兼泌水管等；

4、锚固区局部加强构造等。

10.2.2 先张法预应力施工时应选用非油质类模板隔离剂，并应避免沾污预应力筋。

10.2.3 施工过程中应避免电火花损伤预应力筋，受损伤的预应力筋应予以更换。

10.2.4 预应力筋下料应符合下列要求:

1、预应力筋应采用砂轮锯或切断机等机械方式切断；

2、当钢丝束两端采用镦头锚具时，同一束中各根钢丝长度的极差不应大于钢丝长度的1/5000 ，且不应大于5mm。当成组张拉长度不大于10m 的钢丝时，同组钢丝长度的极差不得大于2mm。

10.2.5 预应力筋端部锚具的制作质量应符合下列要求:

1、挤压锚具制作时，挤压机的压力表油压等工作技术参数应符合操作说明书的规定，挤压后预应力筋外端应露出挤压套筒2mm～5mm；

2、钢绞线压花锚成形时，表面应清洁、无油污、梨形头尺寸和直线段长度应符合设计要求；

3 钢丝镦头的强度不得低于钢丝强度标准值的98%。

10.2.6 后张法有粘结预应力筋预留孔道的规格、数量、位置和形状除应符合设计要求外尚应符合下列规定:

1、预留孔道的定位应牢固，浇注混凝土时不应出现移位和变形；

2、孔道应平顺，端部的预埋锚垫板应垂直于孔道中心线；

3、成孔用管道应密封良好，接头应严密且不得漏浆；

4、灌浆孔的间距:对预埋金属波纹管不宜大于30m； 对抽芯成形孔道不宜大于12m；

5、在曲线孔道的曲线波峰部位，应设置排气兼泌水管，必要时可在最低点设置排水孔；

6、灌浆孔及泌水管的孔径应能保证浆液畅通。

10.2.7 预应力筋束形控制点的设计位置竖向偏差应符合表10.2.7 的规定。

束形控制点的设计位置竖向允许偏差    表10.2.7

| 截面高（厚）度（mm） | h≤300 | 300＜h≤1500 | h＞1500 |
| --- | --- | --- | --- |
| 允许偏差（mm） | ±5 | ±10 | ±15 |

注:束形控制点的设计位置竖向偏差合格点率应达到90%及以上，且不得有超过表中数值1.5倍的尺寸偏差。

10.2.8 无粘结预应力筋的铺设应符合设计位置竖向允许偏差的规定，还应符合下列要求:

1、无粘结预应力筋的定位应牢固，浇注混凝土时不应出现移位和变形；

2、端部的预埋锚垫板应垂直于预应力筋；

3、内埋式固定端垫板不应重叠，锚具与垫板应贴紧；

4、无粘结预应力筋成束布置时，应能保证混凝土密实并能裹住预应力筋；

5、无粘结预应力筋的护套应完整，局部破损处应采用防水胶带缠绕紧密。

10.2.9 浇注混凝土前穿入孔道的后张法有粘结预应力筋，宜采取防止锈蚀的措施。

10.2.10预应力钢结构拉索安装前，应根据定位轴线和标高基准点复核预埋件和连接点的空间位置和相关配合尺寸。应根据拉索受力的特点、空间状态以及施工技术条件，在满足工程质量的前提下综合确定拉索的安装方法。依据施工方案对拉索张拉时支撑结构的内力和位移进行验算，必要时采取加固措施。

10.2.11预应力钢结构安装台架必须具有足够的支承刚度。当预应力钢结构张拉后，支座处的台架在设计、制作和吊装时应考虑结构支座反力的变化，并采取必要措施。

10.2.12模板安装和拆除的配合应符合下列要求：

1、对现浇预应力混凝土结构的支架体系，应制定合理的搭设方案，并进行力学验算；

2、现浇预应力混凝土梁、板底模的起拱高度宜取全跨度的0.5‰～1‰；

3、现浇预应力梁的一侧模板宜在孔道波纹管（或预应力束）铺设后安装。梁的端模应在端部埋件安装后封闭；

4、现浇预应力梁的侧模宜在预应力筋张拉前拆除。底模支架的拆除应在预应力筋张拉之后或按施工技术方案执行。

10.2.13钢筋安装的配合应符合下列要求：

1、柱的竖向钢筋和梁的负弯矩钢筋应严格按预应力梁节点构造详图中的位置安装，预留出锚垫板的安装空间；

2、普通钢筋安装时宜合理避让预应力筋孔道；当无避让空间必须切断受力钢筋时，应征得设计单位同意。

3、敷设的各种管线不应改变预应力束的设计位置；

4、孔道波纹管或预应力束铺设后，其周围不得进行电焊作业；如必需进行，则应采取防护措施。

10.2.14混凝土浇注的配合应符合下列要求：

1、混凝土浇注时，应防止振捣器冲击孔道波纹管、预应力束和端埋件等；

2、混凝土浇注时，不得踏压预应力束、支撑架等；

3、张拉端和固定端区域的混凝土必须采取可靠措施振捣密实；

4、预应力混凝土浇注时，应多留置1～2组混凝土试块，并与结构混凝土同条件养护，预应力筋张拉前进行试压；

5、施加预应力时临时断开的部位，在预应力筋张拉后，即可浇注混凝土；

6、预应力混凝土楼盖结构后浇带的设置应符合设计要求；当设计无具体要求时，应根据后浇带处预应力筋布置和张拉要求，以及混凝土强度和拆模需要等因素确定。

- 10.3 预应力张拉、灌浆与封锚质量评审标准

10.3.1大面积单层和多层现浇预应力混凝土楼盖结构的施工段划分与后浇带设置，应根据结构平面布置特点和约束情况、超长预应力筋施工和预应力损失、大面积混凝土施工和早期收缩变形等因素确定。后浇带的间距宜取50m～70m。

10.3.2多层和高层现浇预应力混凝土楼盖结构的施工顺序，应根据平面尺寸、施工进度、气候条件等选用逐层浇注、逐层张拉；数层浇注顺向张拉；或数层浇注、逆向张拉等方案。当采用数层浇注、顺向张拉方案时，上层结构的混凝土强度应达到C15以上。

10.3.3 预应力筋张拉机具设备及仪表，应定期维护和校验。张拉设备应配套标定，并配套使用。张拉设备的标定期限不应超过半年。当在使用过程中出现反常现象时或在千斤顶检修后，应重新标定。

注1： 张拉设备标定时，千斤顶活塞的运行方向应与实际张拉工作状态一致；

注2： 压力表的精度不应低于0.4 级，标定张拉设备用的试验机或测力计不确定度不应低于±1%；

10.3.4 预应力筋张拉或放张时，混凝土强度应符合设计要求；当设计无具体要求时，不应低于设计的混凝土立方体抗压强度标准值的75%。现浇结构施加预应力时，混凝土的龄期：板结构不宜小于5d，梁结构不宜小于7d。

10.3.5 预应力筋的张拉力、张拉或放张顺序及张拉工艺应符合设计及施工方案的要求，并应符合下列规定:

1、当施工需要超张拉时，最大张拉应力不应大于国家现行标准《混凝土结构设计规范》GB 50010 的规定；

2、张拉工艺应能保证同一束中各根预应力筋的应力均匀一致；

3、后张法施工中，当预应力筋是逐根或逐束张拉时，应保证各阶段不出现对结构不利的应力状态；

4、先张法预应力筋放张时，宜缓慢放松锚固装置，使各根预应力筋同时缓慢放松；

5、当采用应力控制方法张拉时，应校核预应力筋的伸长值。实际伸长值与计算伸长值的允许偏差为±6%，其合格点率应达到95%，且最大偏差值不应超过±10%。

10.3.6 预应力筋张拉锚固后实际建立的预应力值与工程设计规定检验值的相对允许偏差为±5%。

10.3.7 张拉过程中应避免预应力筋断裂或滑脱，当发生断裂或滑脱时，必须符合下列规定:

1、对后张法预应力结构构件，断裂或滑脱的数量严禁超过同一截面预应力筋总根数的3% ，且每束钢丝不得超过一根；对多跨双向连续板和密肋板，其同一截面应按每开间计算；

2、对先张法预应力构件，在浇注混凝土前发生断裂或滑脱的预应力筋必须予以更换。

10.3.8 锚固阶段张拉端预应力筋的内缩量应符合设计要求；当设计无具体要求时，应符合表10.3.8 的规定。

张拉端预应力筋的内缩量限值    表10.3.8

| 锚具类别 |  | 内缩量限值（mm） |
| --- | --- | --- |
| 支承式锚具 | 螺帽缝隙 | 1 |
|  | 每块后加垫板的缝隙 | 1 |
| 夹片式锚具 | 有顶压 | 5 |
|  | 无顶压 | 6～8 |

10.3.9 先张法预应力筋张拉后与设计位置的偏差不得大于5mm ，且不得大于构件截面短边边长的4%。

10.3.10 先张法预应力筋的放张质量应符合下列要求：

1、预应力筋放张时，混凝土强度等级应符合设计要求；

2、先张法构件的放张顺序，应使构件对称受力，不发生翘曲变形；

3、先张法预应力筋放张时，应使构件能自由伸缩；

4、先张法预应力筋放张后，构件端部预应力筋的内缩值不宜大于1.0mm。

10.3.11 预应力钢结构索的张拉顺序必须严格按照设计要求进行。当设计无规定时，应考虑施加预应力符合结构受力要求、施工方便、操作安全等因素，且以对称张拉为原则，由施工单位编制张拉方案，经设计单位同意后执行。

10.3.12 预应力钢结构张拉前，应设置支承结构，将索就位并调整到规定的初始位置。拉索应按设计或张拉施工方案制定的顺序进行预应力张拉，且在张拉过程中记录张拉力。张拉过程中应同步监测索与钢结构的位置形态等变化，并对索力、钢结构关键节点的位移进行监控。

10.3.13 对预应力钢结构直线索可采取一端张拉，对折线索宜采取两端张拉。多个千斤顶同步工作时，应同步加载。张拉后索体应保持顺直状态。

10.3.14 预应力钢结构张拉全部完成后，应对主要承重拉索进行索力量测，偏差值应控制在±10%以内。当超标难以调整时，必须与设计单位协商处理。

10.3.15 后张预应力混凝土结构预应力筋张拉锚固完毕后，应尽快灌浆。切割外露于锚具的预应力筋必须用砂轮锯或氧乙炔焰，严禁使用电弧。当用氧乙炔焰切割时，火焰不得接触锚具，切割过程中还应用水冷却锚具。切割后预应力筋的外露长度不应小于30mm。且不宜小于预应力筋直径的1.5倍。

10.3.16 灌浆用水泥浆的水灰比不应大于0.4 ，搅拌后3h泌水率不宜大于2%，泌水应能在24h内全部被水泥浆吸收。

10.3.17 灌浆用水泥浆的抗压强度不应小于30N/mm2。

注1： 一组试件由6个试件组成，试件应标准养护28d；

注2：抗压强度为一组试件的平均值，当一组试件中抗压强度最大值或最小值与平均值相差超过20%时，应取中间4个试件强度的平均值。

10.3.18 预应力筋张拉锚固及灌浆完毕后，对暴露于结构外部的锚具或连接器必须尽快实施永久性防护措施，防止水分和其他有害介质侵入。防护措施应具有符合设计要求的防火隔热功能。

10.3.19 锚具的封闭保护应符合设计要求；当设计无具体要求时，应符合下列规定:

1、应采取防止锚具腐蚀和遭受机械损伤的有效措施；

2、凸出式锚固端锚具的保护层厚度不应小于50mm；

3、外露预应力筋的保护层厚度：处于一类室内正常环境时，不应小于20mm；处于二类、三类易受腐蚀的环境时，不应小于50mm。

10.3.20 对处于二类、三类环境条件下的无粘结预应力锚固系统，应采取连续封闭的防腐蚀体系，并符合JGJ92的有关规定。

8.3.11   预应力结构工程各分项的质量评价可按附录表8进行。

11初评检查及评议评价

11.1初评检查方法

11.1.1初评检查方法：

1、每项申报结构工程组织初评检查两次，并实行初评过程淘汰制。其中有一次初评检查综合评价不符合推荐结构长城杯条件者即行淘汰，取消其参评推荐资格。

第一次：多层结构工程初评检查地基基础、地下室到三层以内的结构（高层结构工程可到地上五层以内）；

第二次：多层结构工程初评检查地上三层以上至结构封顶以下主体结构工程（高层结构工程可从地上五层至结构封顶）。

2、对于结构工程规模大、结构造型和施工技术特别复杂的工程，可由初评组酌情增加初评检查一次；对于规模小的多层建筑或有特殊情况的工程，可酌情只进行一次初评检查。

3、市质协会员单位在外地施工的工业与民用建筑工程宜安排一次初评检查。

4、可供观摩的结构样板工程，可安排初评检查一次（免一次检查）。

5、两次初评检查均应是在结构工程施工操作过程中进行抽查，即抽查混凝土浇注振捣或预应力张拉，钢结构安装，砌体结构砌筑等操作状态质量控制情况。不具备者，可在初评两次的基础上随机增加抽查操作质量一次。

6、在规范、标准中的强制性条文、主控项目涉及工程安全、耐久及环境质量等分部、分项工程应普遍抽查，一般项目可重点抽查。

7、初评检查的基本方法，应进行管理文件与现场贯彻实施相对照，管理工作质量与结构工程质量相结合，以观感质量为主，必要时辅以尺量，并依据规程、规范和标准的规定抽查工程资料。

8、两次初评检查的时间由企业申报，协会长城杯评审办公室酌情安排。

11.1.2初评检查的结构工程应符合以下要求：

1、现浇混凝土结构工程应为正在浇注混凝土或拆除模板后保持结构工程原貌，且未经剔凿修补或磨涂处理过的混凝土结构工程；

2、钢结构工程应为防火涂料尚未涂装的钢结构工程；

3、砌体结构工程应为砌体正在砌筑过程中或保持墙体原貌，且墙面未经抹灰掩盖的砌体结构工程。

4、国家、本市明令淘汰的粘土实心砖等材料用于结构工程的不

予评审。

11.1.3 初评检查结构工程部位和数量要求：

1、小区、群体结构工程中，每个单位工程和配套工程均应分别进行检查初评。

2、单位工程的检查

①  地基基础：全数检查地基钎探、测试报告、检验资料、地基沉降记录资料和现场状况；

②  地下结构：底层和顶层的梁板柱、电梯间、楼梯间、采光井、地下进出口坡道和地下结构防水层及其效果。抽查每个部位相关项目数量不少于3处；

③  主体结构：首层、中间层、作业层、厨房间、厕浴间、电梯间、楼梯间、阳台、外檐角线等，每个部位的相关项目数量不少于3处。其中，中间层层数为每次检查时的总层数的三分之一；

④  结构的附属项目：回填土、地下结构防水、隔墙、围护墙、节能保温、水电洞口和管线预埋等相关项目数量不少于3处。

3、初评检查时应将结构工程的实体质量和操作工艺质量相结合，并结合现场的情况对照检查质量保证资料的真实性、项目管理的有效性。

11.2初评检查程序

11.2.1 初评小组进场会

1、初评小组成员和被评工程的相关人员到会，并相互进行人员介绍；

2、初评小组听取工程承建单位关于工程情况的介绍；

3、初评小组专家对介绍的工程情况有不清楚和质疑的情况进行提问，承建单位进行答疑；

4、听取建设单位、监理单位对工程质量的意见；

5、初评小组随机指定抽查工程部位和路线。

11.2.2初评小组按照随机指定抽查的工程部位和路线进行检查

1、检查工程实体质量（模板、钢筋、混凝土）；

2、检查钢筋加工的质量；

3、检查现场混凝土试块标养室的管理；

4、抽查现场新技术的应用与创新和节能环保的实施情况；

5、抽查现场各项管理贯彻实施的状况；

6、抽查工程资料。

11.2.3组织座谈讲评

初评小组根据检查情况，针对发现的问题进行讲评，提出改进意见和建议。下次检查或抽查发现上次检查出现的问题重复发生者，降低评价，严重者取消参评资格。讲评会议务求实效。

- 11.3 初评小组评

- 11.3.1在完成初评检查程序后，初评小组依据结构长城杯评审标准，组织小组共同评议评价，提出推荐意见。

参加初评检查的人员，应了解所评结构专业技术知识及其专业施工技术，熟悉相关规范、标准，遵守评审纪律，公平、公正。

11.3.2有下列情况者，评议时不能评为结构长城杯工程：

1、混凝土强度不符合设计规定的工程；

2、结构长城杯工程应无结构裂缝（表面收缩的裂缝视轻重而定），梁板受拉应力区的有害裂缝工程不应评为结构长城杯工程；

3、结构施工阶段修补较多的工程；

4、结构施工缝有较严重错台、漏浆及烂根明显的工程；

5、楼板、梁后浇带未按规定支模而造成楼板、梁下垂的工程；

6、钢筋保护层、搭接长度、箍筋加密等严重超偏的工程

7、由于设计、施工等原因而存在质量、安全隐患、明显功能性缺陷的工程；

8、发生过重大质量事故的工程及在申报或评审过程因施工质量问题有投诉、举报的工程；

9、未经结构长城杯初评检查而进行抹灰装饰的工程；

10、使用国家、市明令淘汰的建筑材料、构配件、设备、产品和对环境有毒害污染的工程；

11.4 分项工程的评价

11.1.1 本标准依据混凝土结构、钢结构、砌体结构、预应力工程的各分项质量评审标准，按照其内容及其初评项目发生的施工阶段，分别归纳在项目评价表(附表1至附表8)的结构类别栏目内。

11.1.2 分项工程初评检查的基本评价方法：先评价各子项的“精、良、一般”，再评价分项的“精、良、一般”，并以此为最终评价推荐金、银质结构长城杯工程的依据。

1、子项评价方法

“精”：抽查内容均符合其质量评审标准；

“良”：抽查内容基本符合其质量评审标准，且无低于规范要求的项目。

“一般”：为不符合精、良评价条件者。

2、分项评价方法：

表1中带有★符号的子项必须评价为精，分项方可评价为精或良。

“精”：其子项评价为精者，应占该分项子项总数的80%及其以上，且其余子项均评价为良；

“良”：其子项评价为精或良者，应占该分项子项总数的90%及其以上，其余子项评价为一般，且无不合格子项；

“一般”：不符合精或良评价条件者。

- 11.5   结构长城杯工程综合评价

11.5.1  依据11章11.4节评价的结果，按照《北京市结构长城杯工程初评检查综合评价表》(表9至表12)进行评价，并推荐金、银质结构长城杯工程。

11.5.2  金、银质结构长城杯工程评价方法：

1、金质结构长城杯工程：

表中 1～3项必须为精、4、5两项中一项应为精，另一项应为良。

2、银质结构长城杯工程：

表中1～3项中有两项应为精，1～5项余下项目应为良。

3、达不到精、良标准，评为一般的结构工程即行淘汰，取消其继续参评或推荐资格。

11.5.3  初评检查评价工作应兼顾以下因素：

1、在七项质量评审标准的内容中，有关强制性条文和主控项目应作为检查评价的重点。

2、对于工程规模大、技术含量高、施工难度大、造型复杂的结构工程，在与其它工程同质量水平的前提下，宜优先推荐金杯工程。

11.3.4初评检查综合评价表应由初评组人员分别填写，填写项目应齐全、真实，评价意见应与质量等级相一致。

初评检查综合评价评价表和有关资料由协会汇总及时整理、妥善保管，为评审工作提供可靠的依据。

附录表1

结构长城杯工程施工项目管理工作质量评价表

工程名称：                       施工单位：

| 结 构 类 型 | 序 号 | 初评检查项目(子项) | 第( )次初评评价 |  |  | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 精 | 良 | 一般 |  |
| 混 凝 土 、 钢 结 构 、 砌 体 结 构 工 程 、 预 应 力 工 程 | 1 | 质量计划目标和预控措施 |  |  |  |  |
|  | 2 | 组织机构、质量体系、过程控制有效性 |  |  |  |  |
|  | 3 | 施工组织设计的指导性 |  |  |  |  |
|  | 4★ | 施工方案的针对性 |  |  |  |  |
|  | 5 | 技术交底的可行性 |  |  |  |  |
|  | 6★ | 管理文件措施贯彻实施的严肃性 |  |  |  |  |
|  | 7★ | 管理工作质量在施工现场结构质量的成效 |  |  |  |  |
|  | 8 | 管理创新、科技进步状况 |  |  |  |  |
|  | 9 | 其他 |  |  |  |  |
|  | 本项初评检查综合评价 |  |  |  |  |  |
| 初评小组综合评价意见： 初评组长： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

注：1、子项和本项评价，须在评价等级栏目内打“√”

2、表1中带有★符号的子项，必须评价为精，方可综合评价项目为精或良。

附录表2

结构长城杯工程施工资料管理工作质量评价表

工程名称：                       施工单位：

| 结 构 类 型 | 序 号 | 初评检查项目(子项) | 第( )次初评评价 |  |  | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 精 | 良 | 一般 |  |
| 混 凝 土 结 构 、 钢 结 构 、 砌 体 结 构 、 预 应 力 工 程 | 1 | 施工管理文件资料 |  |  |  |  |
|  | 2 | 施工现场准备、技术资料 |  |  |  |  |
|  | 3 | 地基处理记录、设计变更记录等 |  |  |  |  |
|  | 4★ | 施工物资材料、构配件质量证明、复试报告等 |  |  |  |  |
|  | 5★ | 施工记录、试验记录、隐蔽工程验收 |  |  |  |  |
|  | 6 | 施工验收、质量评定资料 |  |  |  |  |
|  | 7 | 施工资料整理及时性、审签手续完备性 |  |  |  |  |
|  | 8★ | 施工资料内容齐全、真实、准确性 |  |  |  |  |
|  | 9 | 施工资料管理水平 |  |  |  |  |
|  | 10 | 其他 |  |  |  |  |
|  | 本项初评检查综合评价 |  |  |  |  |  |
| 初评小组综合评价意见： 初评组长： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

注：1、子项和本项评价，须在评价等级栏目内打“√”

2、本表带有★符号的子项，必须评价为精者，本项目方可综合评价为精或良。

附录表3

结构长城杯混凝土结构模板工程质量评价表

工程名称：                       施工单位：

| 序 号 | 初评检查项目(子项) | 第( )次初评评价 |  |  | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 精 | 良 | 一般 |  |
| 1 | 模板设计和制作质量 |  |  |  |  |
| 2 | 模板安装质量 |  |  |  |  |
| 3★ | 模板安装观感质量 |  |  |  |  |
| 4★ | 模板安装尺寸偏差 |  |  |  |  |
| 5 | 模板拆除质量 |  |  |  |  |
| 6 | 模板设计、工艺改革创新 |  |  |  |  |
| 7 | 其他 |  |  |  |  |
| 本项初评检查综合评价 |  |  |  |  |  |

注：1、子项和本项评价，须在评价等级栏目内打“√”

2、本表带有★符号的子项，必须评价为精者，本项目方可综合评价为精或良。

附录表4

结构长城杯混凝土结构钢筋工程质量评价表

工程名称：                       施工单位：

| 序 号 | 初评检查项目(子项) | 第( )次初评评价 |  |  | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 精 | 良 | 一般 |  |
| 1★ | 钢筋原材料质量 |  |  |  |  |
| 2 | 钢筋半成品加工质量 |  |  |  |  |
| 3★ | 钢筋连接接头质量 |  |  |  |  |
| 4★ | 配筋及节点构造质量 |  |  |  |  |
| 5★ | 保护层质量 |  |  |  |  |
| 6 | 钢筋安装绑扎及尺寸偏差 |  |  |  |  |
| 7 | 钢筋工程观感质量及过程控制状况 |  |  |  |  |
| 8 | 其他 |  |  |  |  |
| 本项初评检查综合评价 |  |  |  |  |  |

注：1、子项和本项评价，须在评价等级栏目内打“√”

2、本表带有★符号的子项，必须评价为精者，本项目方可综合评价为精或良。

附录表5

结构长城杯混凝土结构混凝土工程质量评价表

工程名称：                       施工单位：

| 序 号 | 初评检查项目(子项) | 第( )次初评评价 |  |  | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 精 | 良 | 一般 |  |
| 1 | 现场试验设备、人员条件 |  |  |  |  |
| 2 | 原材料质量和管理情况 |  |  |  |  |
| 3 | 搅拌工艺、配合比、稠度、性能 |  |  |  |  |
| 4★ | 运输、浇注、振捣、养护、强度 |  |  |  |  |
| 5★ | 预应力张拉、灌浆、端锚封护 |  |  |  |  |
| 6★ | 施工缝质量、结构构件尺寸偏差 |  |  |  |  |
| 7★ | 结构观感质量 |  |  |  |  |
| 8 | 现场管理、过程控制 |  |  |  |  |
| 9 | 其他 |  |  |  |  |
| 本项初评检查综合评价 |  |  |  |  |  |

注：1、子项和本项评价，须在评价等级栏目内打“√”

2、本表带有★符号的子项，必须评价为精者，本项目方可综合评价为精或良。

附录表6

结构长城杯钢结构工程质量质量评价表

工程名称：                       施工单位：

| 结 构 类 型 | 序 号 | 初评检查项目(子项) | 第( )次初评评价 |  |  | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 精 | 良 | 一般 |  |
| 钢 结 构 工 程 材 料 | 1★ | 钢材、钢铸件的品种、规程、性能 |  |  |  |  |
|  | 2★ | 焊接材料的品种、规格、性能 |  |  |  |  |
|  | 3 | 连接用紧固标准件的品种、规格、性能 |  |  |  |  |
|  | 4 | 焊接球、螺栓球等材料品种、规格、性能 |  |  |  |  |
|  | 5 | 金属压型板、涂装材料品种、规格、性能 |  |  |  |  |
|  | 6 | 其他 |  |  |  |  |
|  | 本项初评检查综合评价 |  |  |  |  |  |
| 钢 结 构 件 制 作 | 1 | 钢结构件加工单位资格、焊工资格 |  |  |  |  |
|  | 2★ | 钢结构件连接质量、零、部件质量 |  |  |  |  |
|  | 3★ | 焊接焊缝质量、一、二级焊缝探伤 |  |  |  |  |
|  | 4 | 钢结构件规格尺寸偏差 |  |  |  |  |
|  | 5 | 防腐涂料涂装、压型金属板镀层质量 |  |  |  |  |
|  | 6 | 其他 |  |  |  |  |
|  | 本项初评检查综合评价 |  |  |  |  |  |
| 钢 结 构 安 装 工 程 | 1 | 钢结构入场检验、堆放、吊装管理 |  |  |  |  |
|  | 2★ | 安装定位轴线、标高、支承面锚栓位置 |  |  |  |  |
|  | 3★ | 连接接头紧固、焊接质量 |  |  |  |  |
|  | 4★ | 网架结构球节点承载力、检测挠度值 |  |  |  |  |
|  | 5 | 基础顶面与柱底空隙、浇灌、座浆质量 |  |  |  |  |
|  | 6★ | 结构安装尺寸偏差 |  |  |  |  |
|  | 7 | 防腐、防火涂装质量 |  |  |  |  |
|  | 8 | 其他 |  |  |  |  |
|  | 本项初评检查综合评价 |  |  |  |  |  |

注：1、子项和本项评价，须在评价等级栏目内打“√”

2、本表2带有★符号的子项，必须评价为精者，本项方可综合评价为精或良。

附录表7

结构长城杯砌体结构工程质量质量评价表

工程名称：                       施工单位：

| 结 构 类 型 | 序 号 | 初评检查项目(子项) | 第( )次初评评价 |  |  | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 精 | 良 | 一般 |  |
| 砌 体 结 构 工 程 材 料 | 1 | 砖的型号、强度等级、边角、色泽 |  |  |  |  |
|  | 2★ | 小型砌块型号、强度、龄期、孔型尺寸 |  |  |  |  |
|  | 3★ | 砌筑砂浆原材料、外加剂、掺合料 |  |  |  |  |
|  | 4 | 浇注芯柱原材料及钢筋、网片质量 |  |  |  |  |
|  | 5 | 其他 |  |  |  |  |
|  | 本项初评检查综合评价 |  |  |  |  |  |
| 砌 体 砌 筑 | 1 | 砌注选砖质量小砌块底部毛边处理 |  |  |  |  |
|  | 2 | 砖湿润含水控制，砂浆拌合质量 |  |  |  |  |
|  | 3★ | 砌注方法、留槎部位、方式 |  |  |  |  |
|  | 4 | 灰缝质量、砂浆饱满度 |  |  |  |  |
|  | 5★ | 构造柱、芯柱质量、灰缝拉结筋质量 |  |  |  |  |
|  | 6 | 其他 |  |  |  |  |
|  | 本项初评检查综合评价 |  |  |  |  |  |
| 砌 体 结 构 工 程 | 1★ | 砌体轴线、标高、墙面灰缝、勾缝 |  |  |  |  |
|  | 2★ | 混凝土芯柱尺寸、浇注质量 |  |  |  |  |
|  | 3★ | 构造柱、圈梁、硬架支模节点质量 |  |  |  |  |
|  | 4 | 预留洞口、暗埋管线、灰缝拉结筋质量 |  |  |  |  |
|  | 5★ | 砌体尺寸偏差、留槎方法与处理 |  |  |  |  |
|  | 6 | 其他 |  |  |  |  |
|  | 本项初评检查综合评价 |  |  |  |  |  |

注：1、子项和本项评价，须在评价等级栏目内打“√”

2、本表2带有★符号的子项，必须评价为精者，本项方可综合评价为精或良。

附录表8

结构长城杯预应力结构工程质量评价表

| 结 构 类 型 | 序 号 | 初评检查项目(子项) | 第( )次初评评价 |  |  | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 精 | 良 | 一般 |  |
| 预 应 力 工 程 | 1★ | 预应力筋的品种、规格、性能、外观质量 |  |  |  |  |
|  | 2★ | 无粘结预应力筋的涂色质量、外观质量 |  |  |  |  |
|  | 3★ | 锚具、夹具的品种、规格、性能、外观质量 |  |  |  |  |
|  | 4★ | 孔道灌浆用的水泥、外加剂品种、性能 |  |  |  |  |
|  | 5★ | 金属螺旋管和塑料波纹信管规格、尺寸和性能、外观质量 |  |  |  |  |
|  | 6★ | 预应力钢结构用成器索、索材、配套锚具及相关件品种、规格、性能 |  |  |  |  |
|  | 7 | 其他 |  |  |  |  |
|  | 本项初评检查综合评价 |  |  |  |  |  |
| 预 应 力 工 程 | 1★ | 预应力筋束原材料质量 |  |  |  |  |
|  | 2 | 锚具、夹具质量 |  |  |  |  |
|  | 3 | 无粘结预力筋的涂色质量 |  |  |  |  |
|  | 4 | 预应力筋端部锚具的制作质量 |  |  |  |  |
|  | 5★ | 后张法有粘结筋孔道规格、数量、位置和形状 |  |  |  |  |
|  | 6 | 预应力筋束形控制点位置 |  |  |  |  |
|  | 7★ | 无粘结预应力筋的铺设固定牢固，防护套完整性 |  |  |  |  |
|  | 8★ | 预应力钢结构拉索位置、固定 |  |  |  |  |
|  | 9 | 预应力张拉平台架的刚度 |  |  |  |  |
|  | 10 | 其他 |  |  |  |  |
|  | 本项初评检查综合评价 |  |  |  |  |  |
| 预 应 力 工 程 | 1★ | 预应力楼面施工顺序与张拉方向、符合 |  |  |  |  |
|  | 2★ | 模板安装和拆除与混凝土强度符合 |  |  |  |  |
|  | 3★ | 结构钢筋安装位置与预应力筋和孔道位置配合合理 |  |  |  |  |
|  | 4 | 结构混凝土浇注工艺配合合理 |  |  |  |  |
|  | 5 | 预应力张拉机具设备、仪表、检查符合要求 |  |  |  |  |
|  | 6★ | 预应力张拉和放张的混凝土强度符合设计要求 |  |  |  |  |
|  | 7 | 预力筋张拉力、张拉和放张顺序及张拉工艺符合设计方案 |  |  |  |  |
|  | 8★ | 锚固阶段张拉端预应力筋由位置尺寸符合规定 |  |  |  |  |
|  | 9★ | 后张拉孔道灌浆水泥、水灰比抗压强度符合设计 |  |  |  |  |
|  | 10 | 锚具封闭保护符合规定 |  |  |  |  |
|  | 本项初评检查综合评价 |  |  |  |  |  |

注：1、子项和本项评价，须在评价等级栏目内打“√”

2、本表2带有★符号的子项，必须评价为精者，本项方可综合评价为精或良。

附录表9

混凝土结构长城杯工程初评检查综合评价表

第　　组　　　　第　　次　　　检查时间：

| 工 程 名 称 |  |  |  | 承 建 单 位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建 筑 面 积 |  |  |  | 层 数 | 地下 地上 |
| 地基基础及主体结构类型 |  |  |  |  |  |
| 检 查 部 位 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项 目 | 精 | 良 | 一般 | 实得分值 |
| 1 | ★ 钢 筋 (20分) | 20～18 | 17.9～16 | 15.9以下 |  |
| 2 | ★ 混凝土 (20分) | 20～18 | 17.9～16 | 15.9以下 |  |
| 3 | ★ 工程资料 (20分) | 20～18 | 17.9～16 | 15.9以下 |  |
| 4 | 模 板 (15分) | 15～13.5 | 13.4～12 | 12以下 |  |
| 5 | 施工管理 (10分) | 10～9 | 8.9～8 | 7.9以下 |  |
| 6 | 新技术推广及创新 (8分) | 8～6 | 5.9～3 | 2.9以下 |  |
| 7 | 节能及环保 (7份) | 7～5 | 4.9～2 | 1.9以下 |  |
| 总 分 |  |  |  |  |  |
| 评价(工程特色、不足之处) 专家签字： |  |  |  |  |  |

备注：一、1～5项决定评价精、良、一般，1～7项实得分值的总分决定本初评组各工程的排序。

二、精：1～3项必须为精、4、5两项中一项应为精，另一项应为良。

三、良：1～3项中有两项应为精，1～5项余下项目应为良。

四、一般：达不到精、良的评为一般。

附录表10

钢结构长城杯工程初评检查综合评价表(试行)

第　　组　　　　第　　次　　　检查时间：

| 工 程 名 称 |  |  |  | 承 建 单 位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建 筑 面 积 |  |  |  | 层 数 | 地下 地上 |
| 地基基础及主体结构类型 |  |  |  |  |  |
| 检 查 部 位 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项 目 | 精 | 良 | 一般 | 实得分值 |
| 1 | ★ 构件制作 (20分) | 20～18 | 17.9～16 | 15.9以下 |  |
| 2 | ★ 结构安装 (20分) | 20～18 | 17.9～16 | 15.9以下 |  |
| 3 | ★ 工程资料 (20分) | 20～18 | 17.9～16 | 15.9以下 |  |
| 4 | 原材料质量 (15分) | 15～13.5 | 13.4～12 | 12以下 |  |
| 5 | 施工管理 (10分) | 10～9 | 8.9～8 | 7.9以下 |  |
| 6 | 新技术推广及创新 (8分) | 8～6 | 5.9～3 | 2.9以下 |  |
| 7 | 节能及环保 (7份) | 7～5 | 4.9～2 | 1.9以下 |  |
| 总 分 |  |  |  |  |  |
| 评价(工程特色、不足之处) 专家签字： |  |  |  |  |  |

备注：一、1～5项决定评价精、良、一般，1～7项实得分值的总分决定本初评组各工程的排序。

二、精：1～3项必须为精、4、5两项中一项应为精，另一项应为良。

三、良：1～3项中有两项应为精，1～5项余下项目应为良。

四、一般：达不到精、良的评为一般。

附录表11

砌体结构长城杯工程初评检查综合评价表(试行)

第　　组　　　　第　　次　　　检查时间：

| 工 程 名 称 |  |  |  | 承 建 单 位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建 筑 面 积 |  |  |  | 层 数 | 地下 地上 |
| 地基基础及主体结构类型 |  |  |  |  |  |
| 检 查 部 位 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项 目 | 精 | 良 | 一般 | 实得分值 |
| 1 | ★ 砌筑质量 (20分) | 20～18 | 17.9～16 | 15.9以下 |  |
| 2 | ★ 砌体工程 (20分) | 20～18 | 17.9～16 | 15.9以下 |  |
| 3 | ★ 工程资料 (20分) | 20～18 | 17.9～16 | 15.9以下 |  |
| 4 | 砌体材料 (15分) | 15～13.5 | 13.4～12 | 12以下 |  |
| 5 | 施工管理 (10分) | 10～9 | 8.9～8 | 7.9以下 |  |
| 6 | 新技术推广及创新 (8分) | 8～6 | 5.9～3 | 2.9以下 |  |
| 7 | 节能及环保 (7份) | 7～5 | 4.9～2 | 1.9以下 |  |
| 总 分 |  |  |  |  |  |
| 评价(工程特色、不足之处) 专家签字： |  |  |  |  |  |

备注：一、1～5项决定评价精、良、一般，1～7项实得分值的总分决定本初评组各工程的排序。

二、精：1～3项必须为精、4、5两项中一项应为精，另一项应为良。

三、良：1～3项中有两项应为精，1～5项余下项目应为良。

四、一般：达不到精、良的评为一般。

附录表12

预应力结构长城杯工程初评检查综合评价表(试行)

第　　组　　　　第　　次　　　检查时间：

| 工 程 名 称 |  |  |  | 承 建 单 位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建 筑 面 积 |  |  |  | 层 数 | 地下 地上 |
| 地基基础及主体结构类型 |  |  |  |  |  |
| 检 查 部 位 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项 目 | 精 | 良 | 一般 | 实得分值 |
| 1 | ★ 预应力筋 (20分) | 20～18 | 17.9～16 | 15.9以下 |  |
| 2 | ★ 张拉浆锚 (20分) | 20～18 | 17.9～16 | 15.9以下 |  |
| 3 | ★ 工程资料 (20分) | 20～18 | 17.9～16 | 15.9以下 |  |
| 4 | 材料锚夹具 (15分) | 15～13.5 | 13.4～12 | 12以下 |  |
| 5 | 施工管理 (10分) | 10～9 | 8.9～8 | 7.9以下 |  |
| 6 | 新技术推广及创新 (8分) | 8～6 | 5.9～3 | 2.9以下 |  |
| 7 | 节能及环保 (7份) | 7～5 | 4.9～2 | 1.9以下 |  |
| 总 分 |  |  |  |  |  |
| 评价(工程特色、不足之处) 专家签字： |  |  |  |  |  |

备注：一、1～5项决定评价精、良、一般，1～7项实得分值的总分决定本初评组各工程的排序。

二、精：1～3项必须为精、4、5两项中一项应为精，另一项应为良。

三、良：1～3项中有两项应为精，1～5项余下项目应为良。

四、一般：达不到精、良的评为一般。